Technické údaje DT117 - DT117 Název: DELTATEK 5000® OVERALL Velikost: L - M - XL - XXL Barva: Bílá 0120 Popis : Overal s elastickou kapucou, zapínání na zip překrytý lištou, elastický pas a dolní část nohavic. Pletené manžety. Zatavené švy. Prodyšný materiál. Materiál: Deltatek® 5000 Instrukce pro používání: DeltaTek® 5000 overal je vyroben tak, aby chránil uživatele při kontaktu s řídkým množstvím chemikálií a toxickými parami. Overal je vhodný pro použití: ochrana proti azbestu, kyselinám z alkalických materiálů a proti vodě. Pro maximální ochranu doporučujeme používat společně s overalem lepící pásky s rezistencí proti rozpouštědlům na dolní části nohavic a rukávů. Dále doporučujeme společně s overalem používat masky. Limity používání: The DeltaTek® 5000 overal nesmí být používán v prostředí, kde se vyskytuje velké množství chemických nebezpečí. Nepoužívejte při kontaktu s hustými oleji. Nevystavujte žáru a plamenům. Overal je vyroben z prodyšného materiálu, který chrání před změnami teplot Instrukce pro skladování: Skladujte na chladném suchém místě mimo dosah světla. Instrukce pro údržbu a čištění: Neprat, nežehlit. Čištění tohoto oděvu může znehodnotit kvalitu ochrany. Normy : Tento overal vyhovuje Evropské normě: 89/686, s ohledem na ergonomiku, neškodnost, komfort, ventilaci a flexibilitu. Dále vyhovuje následujícím Evropským normám: - EN340:1993 (hlavní náležitosti) - EN1149-1:1996 (Elektrostatické vlastnosti) - prEN13034:1997 typ 6 (Ochranný oděv proti chemickým produktům) - prEN 13982-1:2000 typ 5 (Ochranný oděv proti suchým částicím nebo párami). - EN1073-2:2002 (radioaktivní kontaminace) : Třída 1 * Ochrana proti prodření: EN530: Třída 2/6 (> 100 Cycles) * Ochrana proti protrhnutí ISO 9073-4: Třída 2/6 (Deformace 50,5 N - Útek 22 N) * Pevnost švů ISO 5082-A2 : > 108,3 N (Třída 3/6) * Zápalnost EN 14325:2003 : vyhovující. * Pevnost BS EN ISO 13938:1999: > 56,8 kPa (Class 1/6) * Ochrana proti chemickým produktům EN368: - Kyselina sýrová 30% (H2SO4): index penetrace 0% - třída 3/3 a index odporu 98 % - třída 3/3 - Hydroxid sodný 10% (NaOH): index penetrace 0 % - třída 3/3 a index odporu 97,2% - třída 3/3 - n-Heptane (nerozpuštěný): index penetrace 0 % - třída 3/3 a index odporu 86,1% - třída 1/3 - Isopropanol : index penetrace 0 % - třída 3/3 a index odporu 92,4% - třída 2/3 . PrEN13034:1997 Kombinovaná ochrana proti kapalným chemikáliím (Typ 6) Type 6 : Type 6 . EN1149-1:1996 Antistatická ochrana . prEN13982-1:2000 Chemické nebezpečí. Type 5 : Type . EN1073-2:2002 Ochrana proti radioaktivní kontaminaci. DELTA PLUS GROUP La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - France www.deltaplus.fr