Samostmívací svářečská kukla BALDER BH3 GRAND

Nová generace svářečských kukel Balder BH3 GRAND s revoluční technologií kompenzace úhlové závislosti ADC plus. Tyto nové samostmívací kazety získali certifikát DIN Plus s nejlepšími možnými výsledky optické kvality 1/1/1/1.

FAKTA

NOVÝ DESIGN  - velmi lehká, vyvážená a pohodlná

ZVĚTŠENÉ ZORNÉ POLE – 97 x 68mm

ADC plus TECHNOLOGIE – třída 1 pro kompenzaci úhlové závislosti dle EN 379

NEJLEPŠÍ OPTICKÁ KVALITA  – 1/1/1/1

JEDNODUŠE VYMĚNITELNÉ OCHRANNÉ FÓLIE I SAMOSTMÍVACÍ KAZETA

ZÁRUKA 3 ROKY

CA-20 GRAND DS

- NASTAVITELNÁ TMAVOST  9-13

- NASTAVITELNÁ CITLIVOST

- NASTAVITELNÉ ZPOŽĎĚNÍ ROZTEMNĚNÍ

# CA-20 GRAND GDS

- EXTERNĚ NASTAVITELNÁ TMAVOST  6-8 / 9-13

- EXTERNĚ NASTAVITELNÁ CITLIVOST

- EXTERNĚ NASTAVITELNÉ ZPOŽĎĚNÍ ROZTEMNĚNÍ

- EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ MÓDU BROUŠENÍ

Samostmívací kazety BALDER GRAND s technologií ADC plus

| Technická data | Grand GDS | Grand DS |
| --- | --- | --- |
| Certifikace | EN 379 | EN 379 |
| Optické třídy | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 |
| Zorné pole | 97 x 68 mm | 97 x 68 mm |
| Rozměry | 110 x 100 mm | 110 x 110 mm |
| Hmotnost | 165 g | 135 g |
| Světlý stav | 4 | 4 |
| Tmavý stav | 6 – 8 / 9 - 13 | 9 – 13 |
| Nastavení tmavosti | vnější | vnitřní |
| Nastavení citlivosti | yes | yes |
| Nastavení zpoždění | ano / vnější | ano / vnitřní |
| Mód broušení | ano / vnější | ne |
| Rychlost zatemnění | 0,15 ms | 0,15 ms |
| Rychlost roztemnění | 0,2 – 0,8 s | 0,2 - 0,8 |
| UV / IR ochrana | UV 16 / IR 16 | UV 16 / IR 16 |
| Rozsah pracovních teplot | -10°C / +60°C | -10°C / +60°C |
| Tig detekce | zvýšená | zvýšená |
| Napájení | Solární články |